|  | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ТАВР Неруд» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 117405, Москва,ул. Дорожная, 60Б, 6 этаж офис 633 | Телефон: (495) 984-70-70 |
|  | e-mail: info@tavrnerud.ru | Тел/Факс: (495) 984-70-70 |

Физические и химические характеристики кварцита

| Массовая доля, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | проч. |
| 96,94 | 0,49 | 0,56 | 1,18 | 0,9 |

| Коэффициент неоднородности |  | Эквивалентный диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фр. 0,8-2,0 мм | Фр. 0,5-1,5 мм | Фр. 0,8-2,0 мм | Фр. 0,5-1,5 мм |
| 1,89 | 1,88 | 1,29 мм | 0,86мм. |

| Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм – 0,67% Насыпная плотность, г/см3 |  |
| --- | --- |
| до уплотнения | после уплотнения |
| 1,31 | 1,45 |

Содержание зерен основной фракции 90%

Прочностные характеристики

Данные по результатам определения измельчаемости

Табл. 1

| Масса материала (фр. 0,5-1,5) прошедшего через сито 0,5мм, но оставшаяся на сите 0,25мм, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор HCl | Раствор NaOH | Раствор NaCl | Раствор гипохлорита кальция | Дист. Вода | Норма по ГОСТ Р 51641-2000 |
| 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 4 |

Данные по результатам определения истираемости

Табл. 2

| Масса материала (фр. 0,5-1,5) прошедшего через сито 0,25мм, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор HCl | Раствор NaOH | Раствор NaCl | Раствор гипохлорита кальция | Дист. Вода | Норма по ГОСТ Р 51641-2000 |
| 0,34 | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,5 |

Полученные данные представленные в таблицах 1 и 2 свидетельствуют о том, что измельчаемость и истираемость кварцитов отвечает нормативным  требованиям.

Для сравнения полученных результатов физико-механической прочности, в таблице 3 представлены указанные характеристики других материалов.									     								        Табл. 3

| Наименование показателя | Норма | Кварцит Таштыбутакского месторождения | Кварцевый песок («Гора хрустальная») | Исследуемый кварцит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчаемость, %, не более | 4 | 2,0 | 2,8 | 0,25 |
| Истираемость, %. не более | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

физико-механические свойства исследуемого кварцита по своим прочностным характеристикам в значительной степени превосходят пески Таштыбутакского месторождения и месторождения «Гора Хрустальная».

|  | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ТАВР Неруд» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 117405, Москва,ул. Дорожная, 60Б, 6 этаж офис 633 | Телефон: (495) 984-70-70 |
|  | e-mail: info@tavrnerud.ru | Тел/Факс: (495) 984-70-70 |

Химическая стойкость (Фр. 2-5 мм)

ГОСТ Р51641 2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия»

| Наименование показателя, ед. изм. | Раствор HCl | Раствор NaOH | Раствор NaCl | Раствор гипохлорита кальция | Дист. Вода | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 1,44 | 11,29 | 5,96 | 6,31 | 6,03 |  |
| Прирост окисляемости, мг/л | 6,6 | <0,25 | 0,65 | <0,25 | Менее 0,67 | <10,0 |
| Прирост сухого остатка, мг/л | 0,214 | 0,282 | 0,054 | 0,073 | 0,014 | <20,0 |
| Прирост массовой доли кремниевой кислоты, мг/л | 0,85 | 3,58 | 0 | 0,27 | 0,16 | <10,0 |
| Прирост суммарной массовой концентрации оксида железа и алюминия, мг/л | 0,01 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | <2,0 |

СанПиН 2.1.4.2652-10 «Изменение № 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования  безопасности материалов, реагентов, оборудования используемых для водоочистки и водоподготовки»

| Наименование показателя, ед. изм. | Результат испытаний кварцита | Норма |
| --- | --- | --- |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/л | <0,0002 | 0,001 |
| Мышьяк (As, суммарно), мг/л | <0,005 | 0,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/л | <0,00005 | 0,0005 |
| Свинец (Pb, суммарно), мг/л | <0,0002 | 0,03 |
| Мутность, ЕМФ/л | 2,4 | 2,6 |
| Цветность, град. | 4 | 20 |
| Запах, баллы | 1 | 2 |

СанПиН2.1.4.2580-10 «Изменения №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| Наименование показателя, ед. изм. | Результат испытаний кварцита | Норма |
| --- | --- | --- |
| Удельная суммарная α–активность, Бк/кг | 0,05 | 0,2 |
| Удельная суммарная β–радиоактивность, Бк/кг | 0,11 | 1,0 |